表1  厚度约为100nm的金属膜的本征应力

| 金 属 | 淀积薄膜时基片温度 ( 0C) | 基片材料 | 本征应力 （108╱m2） | 应力类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 90 环境温度 环境温度 | 玻璃 云母 铜 | 0.75 0.20 1.0 | 张力 张力 张力 |
| Al | 环境温度 环境温度 | 纤维片 铜 | 1.2 0.1 | 张力 张力 |
| Au | 环境温度 环境温度 环境温度 | 纤维片 石英 铜 | 4.6 2.9 0.85 | 张力 张力 张力 |
| Bi | 环境温度 | 铜 | 0 | —— |
| Co | 200 | 玻璃 | 3.4 | 张力 |
| Cu | 环境温度 环境温度 25 75 －150 | 铜 纤维片 云母 云母 云母 | 0.9 4.4 0.2 0.1 3.6 | 张力 压力 张力 张力 张力 |
| Fe | 75 175 75 环境温度 环境温度 环境温度 | 云母 云母 玻璃 玻璃 玻璃 二氧化硅 铜 | 10.5 5.9 9.6 9.6 8.5 3.1 | 张力 张力 张力 张力 张力 张力 |
| Ga | －180 27 | 铝 铝 | 2.0 很小 | 压力 张力 |
| In | 环境温度 | 二氧化硅 | 0 | —— |
| Mg | 环境温度 | 铜 | 0 | —— |
| Ni | 环境温度 环境温度 75 175 环境温度 | 玻璃 铜 云母 云母 云母 | 5－8 3.5 6.4 2.6 5－8 | 张力 张力 张力 张力 张力 |
| Pb | 环境温度 | 镍 | 0 | —— |
| Pd | 环境温度 | 铜 | 1.4 | 张力 |
| Permalloy | 75 75 | 玻璃 云母 | 9.0 9.0 | 张力 张力 |
| Sb | 环境温度 | 铜 | 0.8 | 张力 |
| Sn | 环境温度 | 玻璃 | 0 | —— |
| Zn | 环境温度 | 铜 | 0 | —— |

表2  厚度约为500nm的介质膜的本征应力。

| 材 料 | 淀积薄膜时基片温度 ( 0C) | 基片材料 | 本征应力 （108╱m2） | 应力类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 （阳极化） | 环境温度 | 铝 | ≈1 | 压力 |
| B2O3 | 90 | 玻璃 | 0.1 | 张力 |
| BaO | 50 | 玻璃 | 0.15 | 压力 |
| C | 环境温度 | 玻璃 玻璃 | 4.0 | 压力 |
| CaF2 | 110 环境温度 |  | 0.2 <0.0003 | 张力 张力 |
|  |  | 云母 |  |  |
| CdS | 110 | 玻璃 | 0.8 | 压力 |
| CeF2 | 40 | 玻璃 | 2.8 | 张力 |
| Ce2O3 | 50 | 玻璃 | 1.6 | 压力 |
| Chiolite | 环境温度 | 玻璃 | 0.029 | 张力 |
| 冰晶石 | 环境温度 | 玻璃 | 0.061 | 张力 |
| LiF | 110 环境温度 环境温度 环境温度 | 玻璃 纤维片 云母 玻璃 | 0.4 2.0 0.023 0.023 | 张力 张力 张力 张力 |
| MgF2 | 110 75 环境温度 环境温度 | 玻璃 云母 玻璃 云母 | 2.0 2.2 0.11 0.11 | 张力 张力 张力 张力 |
| MoO3 | 环境温度 | 玻璃 | 0.013 | 张力 |
| PbCl2 | 50 环境温度 | 玻璃 玻璃 | 0.18 0.014 | 张力 张力 |
| PbF2 | 110 | 玻璃 | 0.8 | 张力 |
| SbS3 | 环境温度 | 玻璃 | 0.007 | 张力 |
| Si | 1100 | 蓝宝石 | ≈5.0 | 压力 |
| SiO | 110 环境温度 | 玻璃 镍 | 1.2 4.0 | 压力 张力 |
| SuO2 | 环境温度 | 玻璃 | 0.008 | 张力 |
| TiO2 (热氧化) | 585 | 玻璃 | ≈5.0 | 压力 |
| ZnS | 110 环境温度 环境温度 | 玻璃 玻璃 云母 | 1.0 0.022 | 压力 压力 压力 |